窗体顶端

# 信赖性标准（车规测试）

同芯科技（广东）有限公司

Reliability Test Checklist （信赖性试验项目）

车规测试

| NO. 序号 | Experiment Items 试验项目 | Experiment Method And Conditions 试验方法和条件 | Reference 参考文献 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solder Resistance Test 耐焊接热试验 | 265℃±5℃ for 10±2sec. Immerse body into solder 1/16''±1/32'' 将器件引线浸入熔融的260℃±5℃的焊料中10±2sec，浸至距离壳体1/16''±1/32'' 处 | JESD22-B106 JESD22-A111 |
| 2 | Solderability Test 可焊性试验 | 245℃±5℃ for 5sec. 245℃±5℃，5秒 | J-STD-002 |
| 3 | Salt Spray Test 盐雾试验 | 35±2℃，5% NaCl, 24H 试验温度：35±2℃，氯化钠盐水浓度：5%，24H | GB/T 2423.17-2008 |
| 4 | ESD Test 抗静电试验 | 2KV (GPP/OJ/SKY>100V) 接触式，施加2KV，正负各10次 | IEC61000-4-2 |
|  |  | 4KV (SKY=100V) 接触式，施加4KV，正负各10次 |  |
|  |  | 8KV (SKY<100V) 接触式，施加8KV，正负各10次 |  |
| 5 | High Temperature Reverse Bias Test 高温反偏试验 | Ta=100℃ for 1000hrs at VR=80%Rated VR (O/J) 在100℃情况下，施加80%的额定电压，1000小时（O/J/） | JESD22-A108 |
|  |  | Ta=125℃ for 1000hrs at VR=80%Rated VR (DG) 在125℃情况下，施加80%的额定电压，1000小时（DG） |  |
|  |  | Ta=150℃ for 1000hrs at VR=80%Rated VR (PG) 在150℃情况下，施加80%的额定电压，1000小时（PG） |  |
| 6 | Forward Operation Life Test 正向工作寿命试验 | Ta=25℃ for 1000hrs at rated average rectified current 在25℃的情况下，通入额定电流，1000小时 | MIL-STD-750D METHOD-1027 |
| 7 | Intermittent Operation Life Test 间歇工作寿命试验 | On state：5 min with rated IRMS power； Off state：5 min with cool forced air； On and Off for 1000 cycles 开态：额定功率5分钟； 关态：冷风吹5分钟； 共1000循环 | MIL-STD-750D METHOD-1036 |
| 8 | Pressure Cooker Test 高压蒸煮试验 | 1.5 PSIG，Ta=121℃，96hrs 1.5 PSIG，Ta=121℃，96小时 | JESD22-A102 |
| 9 | Temperature Cycling Test 温度循环试验 | -55℃/+150℃ 30 min for dwelled time 5 min for transfered time，total 500 cycles -55℃/+150℃，保持30分钟，转换时间5分钟，共500次循环 | JESD22-A104 |
| 10 | Temperature Shock Test 冷热冲击试验 | -55℃ for 30min，150℃ for 30min，total 10 cycles -55℃保持30分钟，150℃保持30分钟，共10次循环 | MIL-STD-750D METHOD-1056 |
| 11 | Forward Surge Test 正向浪涌试验 | 8.3ms single hale sine-wave one surge 8.3毫秒单向正弦半波 | MIL-STD-750 Method 4066 |
| 12 | High-temperature High- humidity Reverse Bias 高温高湿反偏 | Ta=85℃，RH=85%，80%Rated VR for 1000hrs 85℃，85%相对湿度，1000小时 | JESD22-A101 |
| 13 | High Temperature Storage Life Test 高温存储寿命试验 | 150℃ for 1000hrs 150℃，1000小时 | JESD22-A103 |